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Uppgifter från tillverkare – Materialspecifika krav för lösullsinstallationer




Uppgifter som inhämtas från tillverkare eller leverantör av produkt med bedömda egenskaper Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att dessa uppgifter kan ha ”skärpta” krav gentemot ett godkännande då praktiska aspekter kan vägas in underlaget.
Horisontella öppna vindsbjälklag alternativt svagt lutande öppna vindsbjälklag s.k. ryggåstak

Horisontella bjälklag lutning 0°-30°.

Produkt: ISOCELL Cellulosaisolering
	Egenskap
	
	Hänvisning till certifikat, annan provning eller egen anvisning

	Deklarerad värmekonduktivitet
	0,037 W/mK
28 kg/m3
	ETA – 06/0076
EN 12667

	Sättningspåslag/Sättningsklass
	5 % < 0-160
6 % 170-240 mm
7 % 250-280 mm
8 % 290-340 mm
10 % 350-400 mm
15 % > 400 mm
	ETA – 06/0076

	Lägsta säckvikt samt maximal avvikelse uppåt.		………kg med maximal avvikelse per säck
	12,5 kg + 1kg
14 kg + 1 kg
	Egen anvisning

	Kritisk relativ fuktighet
	Enligt ETA klass 0.
Kritisk RF kan anses var densamma som för träbaserade material dvs 82 % vid temperaturer över 12°C
Vid temperaturer under 12°C blir kritisk RF successivt högre upp till 95% vi 0°C
	ETA – 06/0076 samt egen anvisning



	Deklarerat värmemotstånd R min till R max
	Deklarerad tjocklek
	Minimum installerad tjocklek
	Minimum ytvikt
	14kg säck Minsta antal säck per m2
	12,5kg säck Minsta antal säck per m2

	3,92
	0,145
	0,154
	4,1
	0,31
	0,34

	5,40
	0,200
	0,210
	5,6
	0,42
	0,47

	6,76
	0,250
	0,265
	7,0
	0,53
	0,59

	8,11
	0,300
	0,324
	8,4
	0,65
	0,73

	9,46
	0,350
	0,385
	9,8
	0,77
	0,86

	10,81
	0,400
	0,460
	11,2
	0,92
	1,03

	12,16
	0,450
	0,520
	12,6
	1,04
	1,06

	13,51
	0,500
	0,580
	14,0
	1,16
	1,30

	14,86
	0,550
	0,630
	15,4
	1,26
	1,41

	16,21
	0,600
	0,690
	16,8
	1,38
	1,55



I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment på någon av de generella utförandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 för horisontella bjälklag lutning 0°-15° anges de separat i nedanstående fält.
Luftgenomgångsmotståndet hos ISOCELL är enligt EN 29053 metod A vid 28/50 kg/m3 minst 6,6/34,5 kPa s/m2 varför isoleringen av detta skäl kan läggas vid större tjocklekar utan ökad risk för egenkonvektion. Vid tjockare isoleringar än vad som är angivet i Rmax* i tabellen ovan bör alltid kontakt tas med oss för anvisningar om sättningspåslag för olika typfall.
Brandklass: B-s2,d0
ISOCELLs arbetsanvisningar samstämmer i princip med arbetsanvisningarna i Bilaga 5:1. 

Väsentlig avvikelse som skall beaktas är:
Vid lutningar över 15° skall kasskydd (bromsläkt) installeras.


Det är tillverkaren alternativt leverantören som ansvarar för riktigheten i underlaget. Observera att dessa uppgifter kan ha ”skärpta” krav gentemot ett godkännande då praktiska aspekter kan vägas in underlaget.
Slutna konstruktioner, parallelltak, väggar och bjälklag 

Vägg, parallelltak och bjälklag 0°-90° från horisontalplanet.

Produkt; ISOCELL Cellulosaisolering
	Egenskap
	
	Hänvisning till certifikat, annan provning eller egen anvisning

	Deklarerad värmekonduktivitet
	0,037 W/mK
	ETA – 06/0076
EN 12667

	Lägsta densitet mellanbjälklag 
Lägsta densitet vägg
Lägsta densitet parallelltak  
	36 kg/m3

45 kg/m3
41 kg/m3

	ETA – 06/0076

	Lägsta säckvikt samt maximal avvikelse uppåt.		………kg med maximal avvikelse per säck
	12,5 kg + 1kg
14 kg + 1 kg
	Egen anvisning

	Kritisk relativ fuktighet
	Enligt ETA klass 0.
Kritisk RF kan anses var densamma som för träbaserade material dvs 82 % vid temperaturer över 12°C
Vid temperaturer under 12°C blir kritisk RF successivt högre upp till 95% vi 0°C
	ETA – 06/0076 samt egen anvisning







	Deklarerat värmemotstånd
	Deklarerad tjocklek
	14kg säck Minsta antal säckar per m2  
	12,5kg säck
Minsta antal säckar per m2  

	3,92
	0,145
	0,39
	0,44

	4,59
	0,170
	0,46
	0,52

	5,94
	0,220
	0,60
	0,67

	7,29
	0,270
	0,73
	0,82

	8,11
	0,300
	0,81
	0,91

	9,46
	0,350
	0,95
	1,06

	10,81
	0,400
	1,09
	1,22

	12,16
	0,450
	1,22
	1,37

	13,51
	0,500
	1,36
	1,52

	14,86
	0,550
	1,49
	1,67

	16,21
	0,600
	1,63
	1,82



Ovan säckåtgång vid 38 kg/kbm
I det fall tillverkaren har en avvikande utformning eller kravmoment på någon av de generella utförandeanvisningar som anges eller beskrivs i Bilaga 5:1 för Vägg lutning 75°-90° från horisontalplanet anges detta separat i nedanstående fält

Luftgenomgångsmotståndet hos ISOCELL är enligt EN 29053 metod A vid 28/50 kg/m3 minst 6,6/34,5 kPa s/m2 varför isoleringen av detta skäl kan installeras vid större tjocklekar utan ökad risk för egenkonvektion. Vid tjockare isoleringar än vad som är angivet i Rmax* i tabellen ovan bör alltid kontakt tas med oss för anvisningar om densiteter för olika typfall.
Brandklass: B-s2,d0
ISOCELLs arbetsanvisningar samstämmer i princip med arbetsanvisningarna i Bilaga 5:1.
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